## Slide 1
Tratamiento terciario de un lixiviado de relleno sanitario con carbón activado granular funcionalizado (Fe-GAC) mediante adsorción/regeneración catalítica.
Omaira Catherine Yela Bastidasa, Dolly Revelob, Iván Andrés Sáncheza, Milena Guerreroa y Luis Alejandro Galeanoa.
aGrupo de Investigación en Materiales Funcionales y Catálisis. Departamento de Química, Universidad de Nariño.
bGrupo de Investigación en Bioelectroquímica. Grupo Interdisciplinario, Universidad de Nariño.
Notes: Cambiar logo

## Slide 2
CONTENIDO
Introducción
Objetivos
Materiales y Métodos
Resultados
Conclusiones

## Slide 3
INTRODUCCIÓN
Manejo y disposición de los residuos sólidos.
Problema ambiental:
Productos de biodegradación, lixiviados y biogás.
Resultado
Lixiviados
Características: » Índice de biodegradabilidad, DBO5/DQO. » Materia Orgánica biorefractaria
Tratamiento: I) Biológico: Digestor anaerobio-lodo activado, bioreactor secuencial anaerobio-anóxico-aerobio. II) Fisicoquímico: Floculación-coagulación, filtración con membranas, adsorción, ósmosis inversa

## Slide 4
INTRODUCCIÓN
Tratamiento terciario
Problema
Solución
Objetivo
Alta carga de materia orgánica biorefractaria
Implementación POA
Disposición más limpia
» Kurniawan et al. (2010) 1 Métodos biológicos insuficientes.
» Zhang et al. (2009)2 Proceso Fenton aplicado a lixiviados.
» Galeano et al. (2011)3 Fenton heterogéneo en Lixiviados con Al/Fe-PILC, aumento IB
1 Kurniawan T.A., Lo W., Chan G., Silanpäa M.E.T. J. Environ. Monit. 12 (2010) 2032-2047.
2 Zhang H., Choi H.J., Canazo P., Huang CP., J. Hazard. Mater. 161 (2009) 1306-1312.
3 Galeano L.A., Gil A., Vicente M.A. Chem. Eng. J. 178 (2011) 146-153.
Antecedentes

## Slide 5
INTRODUCCIÓN
Tecnologías emergentes para el tratamiento terciario de lixiviados:
Foto-electroquímica
Foto-Fenton
Oxidación con Oxone/Co+2.
GAC-Fe3+ + H2O2 → HO2· + Fe2+ + H+ Tipo-Fenton RH + HO· →R· + H2O
RH + HO2· →R· + H2O2
RH (sustratos orgánicos) + HO· →Intermediarios → CO2 + H2O
4 Huling S. G., Kanb E., Caldwellc C., Parkc S.. J. Hazard. Mater. 205– 206 (2012) 55– 62
Fe-GAC
Adsorbente
Fe-GAC
Catalizador
Huling et al. (2012)4 Estrategia secuencial:
Adsorción/Regeneración Catalítica PCFH
Inmovilización MTBE » Oxidación tipo Fenton in-situ.
Notes: Inmovilización de MTBE en Fe-GAC seguida oxidación tipo Fenton in-situ.

## Slide 6
Determinar la eficiencia del proceso combinado de adsorción/regeneración catalítica PCFH con el adsorbente funcionalizado Fe-GAC, como tratamiento terciario de un lixiviado de relleno sanitario.
OBJETIVOS
Obtención Fe-GAC
Oxidación in-situ. » Concentración H2O2
Peróxido de Hidrógeno » Flujo de recirculación
Adsorción
Lixiviado maduro

## Slide 7
Material de partida (GAC)
MATERIALES Y MÉTODOS
.
Carbón Activado Granular GAC comercial (Sigma Aldrich).
__________________________________
Tamaño de partícula: 0,85 – 2,4 mm (entre malla 8 y malla 20)
__________________________________
Área Superficial: 600 – 800 m2/g.
__________________________________
Densidad relativa: 0,250 – 0,600 g/cm3

## Slide 8
Preparación GAC funcionalizado (Fe-GAC)
MATERIALES Y MÉTODOS
Pre-tratamiento
» Granulometría
» Lavado
» Tratamiento ácido HCl
Funcionalización
» Incorporación Fe
» Secado a 100 °C/24 horas
Fe-GAC

## Slide 9
MATERIALES Y MÉTODOS
Fe-GAC
Fe inc.
Digestión HCl:H2O (1:1)
[Fe]sln » Fe(II)-O-phen
λ= 513 nm
Prop. Texturales: SBET; Vμp; SEXT; Sμp.
N2 (77 K)
Lixiviado
Muestreo » puntual,
salida 2° bloque
Vol. » 20 L
Caracterización fisicoquímica completa » DQO, DBO5, pH, NO3-, SO4-2, PO4-3, Ntotal, Namoniacal, Sólidos Totales.
Caracterización
GAC: Carbón Activado Granular.
GAC-HCl : Carbón Activado Granular, pre-tratamiento HCl.
Fe-GAC: Carbón Activado Granular funcionalizado con Fe.
Notes: TITULO CARACTERIZACION FQ de FeGAC y lixiviado

## Slide 10
MATERIALES Y MÉTODOS
Determinación de la capacidad adsorbente del Fe-GAC.
Figura 1 Diagrama de adsorción de lixiviado sobre el adsorbente Fe-GAC, indicando el sentido de recirculación.
4Huling S. G., Kanb E., Caldwellc C., Parkc S.. J. Hazard. Mater. 205– 206 (2012) 55– 62
Parámetro de seguimiento » DQO
Flujos de recirculación: 7,5, 15, 30 mL/min
0 – 60 hrs.

## Slide 11
MATERIALES Y MÉTODOS
Oxidación in-situ de la materia orgánica retenida en el adsorbente Fe-GAC.
Figura 2 Diagrama de recirculación de peróxido de hidrógeno el adsorbente Fe-GAC saturado indicando el sentido de recirculación.
Parámetro de seguimiento » [H2O2] remanente y DQO
Flujos recirculación: 160, 230, 300 mL/min
0, 0,5, 1,2 ,4 y 6 hrs.
[H2O2]
50%, 100% y 150%5
5Deng Y., Englehardt J.D. Water Res. 40 (2006) 3683–3694.

## Slide 12
RESULTADOS
Características del Fe-GAC
Material | Concentración Hierro (mg Fe/Kg ads.)
GAC | 1990
GAC-HCl | 1593
Fe-GAC | 5438
Concentración de hierro en GAC, GAC-HCl y Fe-GAC.
Material | GAC | Fe-GAC
Área superficial (m2/g) | 622 | 655
Volumen de Microporos (cm3/g) | 0,302 | 0,317
Área De Microporo (m2/g) | 571 | 594
Área Superficial Externa (m2/g) | 50 | 61
Propiedades texturales GAC y Fe-GAC.

## Slide 13
RESULTADOS
Características del lixiviado
PARÁMETRO | RESULTADO | REPORTADO5
pH | 8,40 | 6,6 – 7,5
Demanda bioquímica de oxígeno (mg O2/L) | 47,2 | -
Demanda química de oxígeno (mg O2/L) | 840 | 100 - 500
IB = DBO5/DQO | 0,056 | 0,0 – 0,3
Sólidos Suspendidos Totales (mg/L) | 163,4 | 100 – 400
Nitrógeno amoniacal (mg/L) | 231 | 20 – 40
Nitrógeno total (mg/L) | 235 | -
Sulfatos (mg/L) | 110 | 20 – 50
Nitratos (mg/L) | 37 | 
Fosfatos (mg/L) | 14,7 | 
Cloruros (mg/L) | 1684 | 100 – 400
5Deng Y., Englehardt J.D. Water Res. 40 (2006) 3683–3694.
Notes: REFERENCIA??

## Slide 14
RESULTADOS
Determinación de la capacidad adsorbente de Fe-GAC.
Chart: Adsorción de Lixiviado: Efecto del flujo de recirculación.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 24 | 30 | 36 | 48 | 54 | 60
30 mL/min | 0 | 224.4444 | 351.1111 | 380 | 475.5556 | 535.5556 | 575.5556 | 628.8889 | 646.6667 | 684.4444 | 695.5556 | 684.4444 | 688.8889
15 mL/min | 0 | 188.8889 | 300 | 377.7778 | 455.5556 | 506.6667 | 562.2222 | 608.8889 | 622.2222 | 624.4444 | 624.4444 | 644.4444 | 653.3333
7,5 mL/min | 0 | 2.2222 | 71.1111 | 133.3333 | 206.6667 | 306.6667 | 451.1111 | 566.6667 | 575.5556 | 604.4444 | 648.8889 | 666.6667 | 666.6667

## Slide 15
RESULTADOS
Oxidación in-situ de la materia orgánica retenida en el adsorbente Fe-GAC.
Chart: Oxidación in-situ de la materia orgánica retenida: Efecto del flujo de recirculación.
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
230 mL/min | 1291.6296 | 395.3333 | 60.2593 | 43.963 | 14.7037 | 16.1852
300 mL/min | 1341.2593 | 300.2593 | 50.6296 | 21 | 11.7407 | 11
160 mL/min | 1263.4815 | 373.2222 | 70.2593 | 15.8148 | 12.8519 | 11
[H2O2] = Cte. = 100%

## Slide 16
RESULTADOS
Oxidación in-situ de la materia orgánica retenida en el adsorbente Fe-GAC.
Chart: Oxidación in-situ de la materia orgánica retenida: Efecto de la concentración de Peróxido de hidrógeno
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
50% | 665 | 161 | 27 | 12 | 0 | 0
100% | 1341 | 300 | 51 | 21 | 12 | 0
150% | 1935 | 577 | 120 | 23 | 22 | 21
Flujo = Cte. = 300 mL/min.
Notes: Escala logaritmica base 10

## Slide 17
RESULTADOS
Oxidación in-situ de la materia orgánica retenida en el adsorbente Fe-GAC.
Flujo = Cte. = 300 mL/min.
Chart: Lixiviación Carga orgánica retenida
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
50% | 20.3333 | 13.6667 | 10.3333 | 13.6667 | 7 | 3.6667
100% | 10.3333 | 23.6667 | 7 | 7 | 20.3333 | 10.3333
150% | 13.6667 | 23.6667 | 13.6667 | 7 | 20.3333 | 3.6667
DQO-t | 707.6 | 707.6 | 707.6 | 707.6 | 707.6 | 707.6
Notes: Escala logaritmica base 10

## Slide 18
CONCLUSIONES
Funcionalización con Hierro – Mejoramiento propiedades texturales.
Adsorción 23,6 mg DQO/g Fe-GAC.
Desarrollo del tratamiento oxidativo sobre la superficie del adsorbente.
Determinación de flujos de recirculación de lixiviado y agente oxidante óptimos.
Oxidación catalítica tipo Fenton heterogénea como estrategia para el tratamiento terciario.

## Slide 19
Agradecimientos
Universidad de Nariño y Departamento de Química.
Vicerrectoría de posgrados y relaciones internacionales (VIPRI).
Grupo de Investigación en materiales funcionales y catálisis (GIMFC), MSc.-PhD Luis Alejandro Galeano.
Organizadores y participantes del IX Simposio Colombiano de Catálisis.